СарФТИ НИЯУ «МИФИ»

Герасимов С.И., Ерофеев В.И.

Распространение волн в телах с начальным напряжением

(учебное пособие по курсу распространения волн в сплошных средах)

Саров       2016

Содержание

| Глава I | РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН В ТЕЛАХ С НАЧАЛЬНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ……………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| §1. | Теоретическое исследование продольных и поперечных волн в телах с начальными напряжениями …………………………………………. | 5 |
| §2. | Экспериментальное определение констант упругости……………………………………………….. | 13 |
| §3. | Экспериментальное исследование распространения объемных волн в телах с начальными напряжениями………………………………………….. | 17 |
| Глава II | ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ РЭЛЕЯ……………… | 25 |
| §1. | Теоретическое исследование скорости поверхностных волн Рэлея в изотропных телах с начальными напряжениями…………………………… | 35 |
| §2. | Экспериментальное определение зависимости скорости распространения волны Рэлея от начальных напряжений……………………………………………... | 36 |
|  | Литература……………………………………………… | 41 |

Глава I

Распространение продольных и поперечных волн в телах с начальными напряжениями

Одной из актуальных проблем нелинейной теории упругости является теория распространения упругих волн в телах с начальными напряжениями   [10, 12-15, 20-23, 25, 26, 30, 53, 55, 56, 61, 65, 71, 72 75-77, 80, 85]. В 70-х годах сформировалась новая отрасль науки – акустоупругость, которая исследует закономерности распространения упругих волн в предварительно напряженных телах. Практический интерес к исследованиям в области акустоупругости вызван несколькими причинами: необходимостью неразрушающего контроля технологических напряжений и напряжений в элементах конструкций и возможностью определения констант упругости третьего порядка.

Развитию теории акустоупругости предшествовали теоретические работы [75, 76, 77], в которых на основе теории наложения малых деформаций на конечные деформации получены уравнения с начальными напряжениями. В работах [76, 77] рассмотрено распространение плоских волн в материале, находящемся в состоянии однородной деформации, и исследованы условия существования единственности решения данной задачи.

В экспериментальной работе [42] изложены результаты определения влияния статических напряжений на звукопроводность и скорость звука в металлах. При этом исследовалось затухание и изменение скорости продольной волны в стальной, медной и алюминиевой проволоках под действием статического напряжения.

В работе [9] предложен способ оценки величины деформации с помощью времени распространения упругих волн при его изменении в процессе деформирования. Недостатком способа является отсутствие учета влияния величины упругих напряжений на измеряемый параметр.

В работе [13] дано систематическое изложение основ теории распространения упругих волн в сжимаемых и несжимаемых телах с начальными напряжениями, построенной на основе линеаризованной теории упругости, рассмотрены различные варианты нелинейной теории упругости без учета температурных эффектов. В монографии [15] изложены основные положения теории акустоупругости и описан ультразвуковой неразрушающий метод определения напряжений.

Исследование значений коэффициентов упругости третьего порядка для геометрически линейной и нелинейной теорий приведены в работе [53], для нескольких материалов экспериментально получены значения этих коэффициентов для двух вариантов линеаризированной теории упругости.

В работах [45-49] исследованы возможности импульсного ультразвукового метода измерения механических напряжений, основанного на эффекте акустоупругости. Разработаны простые алгоритмы определения двухосного напряженного состояния, исключающие громоздкие расчеты зависимостей скоростей упругих волн от начальных напряжений. Приведены примеры определения остаточных сварочных напряжений акустическим методом.

Изменение скорости распространения ультразвуковых волн при растяжении поликристаллических материалов в пластической зоне исследовалось в работах [29, 43]. Показано, что зависимости скорости звука от начальных деформаций и напряжений универсальны для разных металлов и сплавов. Предложена методика определения временного сопротивления материалов.

В работах [16, 27, 28, 34, 36, 54] приведены экспериментальные исследования напряженного состояния различных стендов с применением разработанного в НИИ измерительных систем опытного образца акустотензоизмерителя НПИН-01.

Поведение акустических волн в предварительно напряженных твердых телах описывается с помощью линеаризированной теории упругости. Целью данной главы является сравнение результатов расчета фазовой скорости поперечных и продольных акустических волн в телах с начальными напряжениями для разных вариантов теории упругости с экспериментальными данными.

§1. Теоретическое исследование продольных и поперечных волн в телах с начальными напряжениями

Рассмотрим упругое сжимаемое изотропное предварительно напряженное твердое тело, в котором распространяется объемная волна. В данном случае рассматриваются два состояния тела: начальное (невозмущенное) и возмущенное [15]:

|  | (1.1.1) |
| --- | --- |

где ui – компоненты вектора перемещений, (ij – компоненты тензора деформаций (ij – компоненты тензора напряжений, величины относящиеся к начальному, состоянию отмечены индексом ноль, величины без индексов относятся к возмущенному состоянию.

Для получения закономерностей распространения акустических волн в предварительно напряженных телах основные соотношения для возмущенного состояния линеаризуются в окрестности значений соответствующих величин невозмущенного состояния.

Тензор деформаций начального состояния в перемещениях, учитывающий геометрическую нелинейность, выглядит следующим образом (индексом ноль будем отмечать все величины, относящиеся к начальному состоянию) [50, 69]:

|  | (1.1.2) |
| --- | --- |

Для возмущений тензор деформаций записывается:

|  | (1.1.3) |
| --- | --- |

В случае однородного начального состояния:

|  | (1.1.4) |
| --- | --- |

где (im – символ Кронекера, (i – коэффициент удлинения материального волокна, вычислим величины (ij0 и (ij. Из выражений (1.1.2), (1.1.3) и (1.1.4) находим:

|  | (1.1.5) (1.1.6) |
| --- | --- |

Функцию упругой энергии выберем в виде потенциала типа Мурнагана:

|  | (1.1.7) |
| --- | --- |

где (, ( - константы Ламе, a, b, c – константы упругости третьего порядка, А1, А2, А3 – алгебраические инварианты тензора деформаций:

|  | (1.1.8) |
| --- | --- |

Упругие константы a, b, c являются линейной комбинацией постоянных Мурнагана l, m, n:

|  | (1.1.9) |
| --- | --- |

входящих в потенциал Мурнагана:

|  | (1.1.10) |
| --- | --- |

где Ei (i = 1,2,3) – главные инварианты тензора деформаций Грина, которые связаны с алгебраическими инвариантами формулами:

|  | (1.1.11) |
| --- | --- |

При расчетах логично учитывать геометрические и физические нелинейные поправки одного порядка.

Линеаризированные уравнения состояния при однородной начальной деформации для изотропных тел получаются путем дифференцирования упругого потенциала (1.1.7) по соответствующим компонентам тензора деформаций:

|  | (1.1.12) |
| --- | --- |

В полученных уравнениях состояния к компонентам тензора деформаций прибавляются соответствующие деформации возмущений. Из полученных таким образом соотношений, пренебрегая квадратами и произведениями возмущений, вычитаются соотношения невозмущенного состояния [13, 14].

Учитывая (1.1.5), (1.1.6) получим линеаризированные соотношения упругости в перемещениях, учитывающие геометрическую нелинейность [15]:

|  | (1.1.13) |
| --- | --- |

где

|  | (1.1.14) |
| --- | --- |
|  | (1.1.15) |
|  | (1.1.16) |

Следует отметить, что aij=aji и (ij=(ji. Величину (i (коэффициент удлинения материального волокна) найдем из уравнений начального состояния, учитывая (1.1.5):

|  | (1.1.17) |
| --- | --- |

где K0 – модуль всестороннего сжатия, который равен (+2/3 (.

Линеаризированные уравнения движения получаются аналогично алгоритму получения линеаризированных уравнений состояния. Уравнения движения элемента сплошной среды в координатах недеформированного тела можно представить в виде:

|  | (1.1.18) |
| --- | --- |

где ( - объемная плотность вещества. В случае статической задачи для начального состояния уравнения движения перепишутся:

|  | (1.1.19) |
| --- | --- |

Подставляя в (1.1.18) выражения типа (1.1.1) и учитывая (1.1.19) получим линеаризированные уравнения движения:

|  | (1.1.20) |
| --- | --- |

Подставляя уравнения состояния (1.1.13) в уравнения движения (1.1.20), ищем решение получившегося уравнения в виде плоской гармонической волны, распространяющейся в направлении х1, учитывая изменение размеров тела при начальной деформации:

|  | (1.1.21) |
| --- | --- |

где u’i = const – амплитуда, k – волновое число, С – фазовая скорость волны. Выражение (1.1.21) учитывает изменение положения точек тела, обусловленных начальной деформацией (в экспоненте введен множитель (1), это корректно при сравнении расчетных данных с экспериментальными.

После подстановки получим систему алгебраических уравнений относительно амплитуды u’i , система имеет три корня и ее решением будут три различных скорости распространения волны. Если волна распространяется в направлении х1, то три корня уравнения определяются следующими соотношениями:

|  | (1.1.22) |
| --- | --- |

где Сl –  фазовая скорость продольной волны, Cs2 – фазовая скорость поперечной волны поляризованной вдоль направления х2, Cs3 – фазовая скорость поперечной волны поляризованной вдоль направления х3.

При расчете фазовых скоростей Сl, Cs2, Cs3 в рамках физически линейной теории уравнения (1.1.22) остаются прежними, но в выражениях для aij и (ij (1.1.14) - (1.1.16) следует отбросить слагаемые содержащие константы упругости третьего порядка:

|  | (1.1.23) |
| --- | --- |

При учете физической нелинейности, содержащей константы упругости четвертого порядка, упругий потенциал выбирается в виде [19]:

|  | (1.1.24) |
| --- | --- |

тогда выражения (1.1.14) - (1.1.16) примут вид:

|  | (1.1.25) |
| --- | --- |
|  | (1.1.26) |
|  | (1.1.27) |

При использовании геометрически линейной теории, пренебрегая произведением частных производных по сравнению с самими производными в выражении для компонент тензора деформаций (1.1.2), все рассуждения остаются справедливыми, но соотношения упругости и уравнения движения упростятся:

|  | (1.1.28) |
| --- | --- |
|  | (1.1.29) |

И поскольку выражения для компонентов тензора деформаций начального состояния (1.1.5) перепишутся:

|  | (1.1.30) |
| --- | --- |

коэффициент удлинения материального волокна для случая малых деформаций будет равен:

|  | (1.1.31) |
| --- | --- |

Соотношения для расчета фазовых скоростей (1.1.22) в случае геометрически линейной теории с учетом изменения размеров тела примут вид:

|  | (1.1.32) |
| --- | --- |

Если в решении (1.1.22) не учитывать изменение положения точек тела при начальной деформации, то для волны распространяющейся в направлении х1 (1.1.22) перепишется:

|  | (1.1.33) |
| --- | --- |

Тогда соотношения для нахождения скоростей продольных и поперечных волн для геометрически нелинейной теории, не учитывающей изменения размеров тела, примут вид:

|  | (1.1.34) |
| --- | --- |

В случае геометрически линейной теории, не учитывающей изменения размеров тела, уравнения (1.1.34) упростятся:

|  | (1.1.35) |
| --- | --- |

Физически пренебрежение изменением размеров тела связано с тем, что длина пути пройденного волной остается неизменной в начальном ненапряженном состоянии и в деформированном теле. Скорость распространения волны в данном случае в некоторых работах называется «естественной».

В каждом отдельном случае при обработке результатов ультразвуковых измерений следует прибегать к нелинейным акустическим уравнениям, выведенным для условий, наиболее приближающихся к условиям эксперимента.

§2. Экспериментальное определение констант упругости

Для построения теоретической зависимости скорости продольных и поперечных волн от начальных напряжений, экспериментально определялись стандартные константы Ламе ( и ( по известным формулам [11, 35, 37]:

| , | (1.2.1) |
| --- | --- |

Ряд закономерностей, выявленных при исследовании акустоупругого эффекта позволили определять константы упругости третьего порядка. Определению констант упругости третьего порядка различных материалов посвящены работы [53, 55, 82, 84, 87].

По методике предложенной в [15] [53] рассчитывались константы упругости третьего порядка для сталей 15ХСНД и ст.3. Для их нахождения в случае геометрически нелинейной теории решается система уравнений (1.1.22), учитывая (1.1.14) - (1.1.16) и (1.1.17), относительно а, b, c при известных начальных напряжениях и значениях скоростей продольных и поперечных волн. Если тело растягивается вдоль оси х3, а волна распространяется вдоль х1:

|  | (1.2.2) |
| --- | --- |
|  | (1.2.3) |
|  | (1.2.4) |

В уравнениях (1.2.2)-(1.2.4) величины (i определяются из соотношений (1.1.17), а значения скоростей Cl, Cs2 и Cs3 определяются экспериментально при соответствующих значениях напряжений (33.

При малых деформациях (геометрически линейная теория) для нахождения констант упругости третьего порядка решается система уравнений (1.1.32), учитывая (1.1.14) - (1.1.16) и (1.1.31). Для растяжения вдоль оси х3, если волна распространяется вдоль х1, получим:

|  | (1.2.5) |
| --- | --- |
|  | (1.2.6) |
|  | (1.2.7) |

Коэффициенты удлинения материального волокна (i для геометрически линейной теории определяются из соотношений (1.1.31)

В выражениях (1.2.2)-(1.2.4) и (1.2.5)-(1.2.7) не пренебрегается величинами типа . Поскольку пренебрежение этими величинами дает ошибку в определении констант упругости третьего порядка около 0,6 %, то для упрощения расчетов можно ими пренебрегать, как, например это делается в [15, 53]. Однако, в этом случае при расчетах скоростей упругих волн необходимо также пренебрегать подобными величинами. В работе [15] отмечено, что такое линейное приближение справедливо по отношению к довольно жестким материалам типа металлов и пластиков при комнатной температуре.

Эксперименты по определению упругих постоянных третьего порядка проводились с использованием акустотензоизмерителя НПИН-01, образцы сталей 15ХСНД и ст.3 подвергались одноосному растяжению на разрывной машине ZD10/90. Плотность сталей взята в соответствии с [62] 7,8х103 кг/м3. Результаты определения упругих постоянных третьего порядка для разных вариантов линеаризированной теории упругости приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Рассчитанные значения констант упругости

| Сталь | Теория | (, н/м2 | (, н/м2 | a, н/м2 | b, н/м2 | c, н/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. 3 | Учет геометри-ческой нелинейности | 11,9х1010 | 8,5х1010 | -1,9х1011 | -2,9х1011 | -10,0х1011 |
|  | Без учета геометри-ческой нелинейности | - | - | -1,0х1011 | -1,7х1011 | -6,7х1011 |
| 15ХСНД | Учет геометри-ческой нелинейности | 11,4х1010 | 8,4х1010 | -1,8х1011 | -1,6х1011 | -7,5х1011 |
|  | Без учета геометри-ческой нелинейности | - | - | -1,0х1011 | -0,4х1011 | -4,2х1011 |

Таким образом, экспериментально получены значения констант упругости третьего порядка сталей 15ХСНД и ст.3 для случаев больших начальных деформаций и малых начальных деформаций по уточненным формулам (1.2.2)-(1.2.4) и (1.2.5)-(1.2.7) соответственно.

В работе [67] экспериментально определялись константы упругости четвертого порядка [19, 24] для алюминиевого сплава Д16Т, полученные значения этих констант приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2. Значения констант упругости четвертого порядка

| γ1, Дин/см2 | γ2, дин/см2 | γ3, дин/см2 | γ4, дин/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| (23(9)1012 | (5,5(1,7)1012 | (3,9(2,4)1012 | (7,2(3,9)1012 |

Поскольку константы упругости четвертого порядка  определяются с большой погрешностью (около 50%) при расчетах их значения выбирались равными 1012 н/м2.

§3. Экспериментальное исследование распространения объемных волн в телах с начальными напряжениями

Эксперименты по определению зависимостей скоростей сдвиговых волн проводились с использованием макета акустотензоизмерителя      НПИН-01 (устройство и принцип работы прибора описывается в главе 3). Максимальная абсолютная погрешность определения относительного изменения скорости поперечных волн по результатам эксперимента составляла (0,01%, продольных – (0,005%. Продольные и поперечные ультразвуковые волны излучались и принимались пьезокерамическими элементами ЦТС-19 (цирконат титанат свинца) с резонансной частотой около 5 МГц. Стандартные образцы, выполненные из сталей 15ХСНД (сечением 20х4 мм) и ст.3 (сечением 25х4 мм), подвергались ступенчатому растяжению на разрывной машине ZD-10/90.

При экспериментах и расчетах полагалось, что волна распространяется вдоль направления х1, нагрузка приложена вдоль направления х3 (рис. 1.3.1).

Рис. 1.3.1. Направление распространения волны

Экспериментальные данные относительного изменения скорости продольных и поперечных волн, распространяющихся перпендикулярно направлению приложения нагрузки, в зависимости от растягивающих напряжений для стали 3 представлены на рис. 1.3.2, 1.3.3.

Рис. 1.3.2. Экспериментальная зависимость относительного изменения скорости поперечных волн от начальных напряжений для стали 3

Рис. 1.3.3. Экспериментальная зависимость относительного изменения скорости продольной волны от начальных напряжений для стали 3

На рис. 1.3.2 относительное изменение скорости поперечной волны, поляризованной перпендикулярно направлению приложения нагрузки – положительно, а для волны поляризованной вдоль направления приложения нагрузки – отрицательно.

Экспериментально измеренные зависимости для поперечных волн в стали 15ХСНД приведены на рис. 1.3.4.

На рис. 1.3.5, 1.3.6 представлены экспериментальные (толстая линия, проведенная по методу наименьших квадратов через экспериментальные данные) и рассчитанные с помощью геометрически нелинейной, пятиконстантной теории упругости по формулам (1.1.22) (тонкая линия), зависимости относительного изменения скорости сдвиговых волн от начальных напряжений для сталей 15ХСНД и ст.3.

Рис. 1.3.4. Экспериментальная зависимость относительного изменения скорости поперечных волн от начальных напряжений для стали 15ХСНД

Рис. 1.3.5. Зависимость относительного изменения скорости сдвиговой волны от начальных напряжений для стали 15ХСНД

Рис. 1.3.6. Зависимость относительного изменения скорости сдвиговой волны от начальных напряжений для ст. 3

Относительные изменения скоростей поперечных волн в зависимости от начальных напряжений для двух сталей, полученные с помощью различных теорий, и экспериментальные данные приведены в таблицах 1.3.1, 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Теоретические и экспериментальные значения относительного изменения скорости поперечных волн (направление поляризации параллельно действию нагрузки)

| Сталь | Теория | (33, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядок физ. нелинейности | Учет геом. нелинейности |  |  |  |
| 15ХСНД | 2 | + | 245 | -0,1445 | -0,147 |
|  | 2 | - |  | -0,1441 |  |
|  | 3 | + |  | -0,1455 |  |
| ст. 3 | 2 | + | 147 | -0,141 | -0,146 |
|  | 2 | - |  | -0,138 |  |
|  | 3 | + |  | -0,142 |  |

Таблица 1.3.2. Теоретические и экспериментальные значения относительного изменения скорости поперечных волн (направление поляризации перпендикулярно действию нагрузки)

| Сталь | Теория | (33, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядок физ. нелинейности | Учет геом. нелинейности |  |  |  |
| 15ХСНД | 2 | + | 245 | 0,0361 | 0,041 |
|  | 2 | - |  | 0,360 |  |
|  | 3 | + |  | 0,359 |  |
| ст. 3 | 2 | + | 147 | 0,0291 | 0,032 |
|  | 2 | - |  | 0,0296 |  |
|  | 3 | + |  | 0,0290 |  |

Относительное изменение скорости продольной волны при значениях начального напряжения 147 МПа для стали 3 по данным эксперимента составляет 0,027 %, а по теоретически полученным данным, учитывая геометрическую и физическую нелинейность, содержащую константы упругости третьего порядка – 0,023 % (рис. 1.3.7).

Рис. 1.3.7. Зависимость относительного изменения скорости продольной волны от начальных напряжений для ст. 3

Относительное изменение скорости продольной волны в стали 15ХСНД экспериментально измерить не удалось, поскольку при значении начального напряжения 245 МПа, это изменение находится в пределах погрешности акустотензоизмерителя НПИН-01. Относительные изменения скоростей продольных волн в зависимости от начальных напряжений, полученные с помощью различных теорий, и экспериментальные данные приведены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3. Теоретические и экспериментальные значения относительного изменения скорости продольных волн

| Сталь | Теория | (33, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядок физ. нелинейности | Учет геом. нелинейности |  |  |  |
| 15ХСНД | 2 | + | 245 | 0,0008 | - |
|  | 2 | - |  | 0,0007 |  |
|  | 3 | + |  | 0,001 |  |
| ст. 3 | 2 | + | 147 | 0,0229 | 0,027 |
|  | 2 | - |  | 0,0228 |  |
|  | 3 | + |  | 0,023 |  |

Численный анализ выражений (1.1.22) и (1.1.32), учитывая (1.1.14)-(1.1.16) и (1.1.25) - (1.1.27) показывает, что учет геометрической и физической нелинейности, содержащей константы упругости третьего порядка, дает удовлетворительное совпадение результатов расчета с экспериментом для сталей, учет физической нелинейности, содержащей константы упругости четвертого порядка, существенных поправок не дает. Физически линейная теория не описывает закономерности распространения сдвиговых и продольных волн в предварительно напряженных телах.

Геометрически линейная теория позволяет рассчитывать скорости сдвиговых и продольных волн, если при расчетах использовать константы упругости третьего порядка, полученные с помощью геометрически линейной теории.

При выводе соотношений для нахождения скоростей упругих волн в предварительно напряженных твердых телах необходимо исходить из условий эксперимента. Например, для малых деформаций (10-3 и менее) необходимо использовать геометрически линейную теорию, для эксперимента, в котором база измерений не зависит от начальных деформаций, необходимо использовать соотношения, не учитывающие изменение положения точек тела, обусловленное начальной деформацией и т.д.

Глава II

Влияние начальных напряжений на скорость распространения поверхностной волны Рэлея

Теория акустоупругости связывает изменение скорости с остаточными напряжениями для упругих волн в твердых телах. Поведение продольных и поперечных волн в предварительно деформированных твердых телах были посвящены многочисленные работы. Использование подобных волн возможно для определения механических напряжений усредненных по объему. Поверхностные акустические волны являются удобным инструментом для изучения механических свойств твердых тел, поскольку они проникают в материал только на глубину, приблизительно равной одной длине волны и одновременно, наряду с объемными волнами, имеют свойство суммировать «информацию» по пути своего прохождения.

Несмотря на то, что проблема регистрации особенностей и выявление закономерностей распространения волн на поверхности предварительно напряженных тел является более сложной и труднее реализуемой экспериментально, она представляет значительный интерес для разработки методов и оценки напряженного состояния контролируемых объектов. Особенности распространения поверхностных волн в предварительно напряженных телах исследовались в работах [38 - 40, 70, 73, 74, 78, 79, 81, 86].

Монография [8] посвящена описанию основных физических свойств ультразвуковых волн Рэлея и Лэмба, приведены основные способы возбуждения и приема поверхностных волн. Описано применение ультразвуковых поверхностных волн в прикладных задачах.

В работе [78] была сформулирована теория поведения поверхностных волн в изотропных упругих материалах для случая когда волна распространяется в направлении приложения нагрузки. Результаты работы [78] были обобщены для теорий конечных и малых (несколько вариантов теории) начальных деформаций в работе [39].

В работе [1] предложена и проанализирована матричная методология для описания распространения поверхностных волн Рэлея в напряженном материале, которая позволяет решать прямую и обратную задачу акустоупругости и которая не зависит от выбора упругого потенциала.

Возможно применение волн Рэлея для контроля процесса усталостного разрушения в следствии зарождения и роста не резонирующих микродефектов [66]. В работе [52] экспериментально исследуется применение волн Рэлея для обнаружения дефекта на стадии его зарождения в случае, когда размеры дефекта много меньше длины волны, получена экспериментальная зависимость изменения времени распространения поверхностной волны Рэлея от ширины раскрытия одиночной трещины.

Аналогично методологии определения констант упругости третьего порядка при помощи объемных волн в работе [44] определялись упругие постоянные b, c, входящие в потенциал типа Мурнагана, с использованием поверхностных волн. Погрешность определения по оценкам автора не превысила 5%.

Измерение механических напряжений при помощи волн Рэлея дает некоторые преимущества по сравнению с методом, использующим объемные волны: во-первых, возможность измерения изгибных и крутильных напряжений, что невозможно, используя объемные волны; во-вторых, в отличие от методов работающих на отражение исключается влияние дефектов обратной поверхности (которую не всегда можно проконтролировать) исследуемой конструкции. Недостатком данного способа определения напряжений является то, что для обеспечения достаточной для инженерных целей точности необходимо измерять относительное изменение скорости волн Рэлея с точностью (10-3-10-4 %.

Цель настоящей главы состоит в теоретическом и экспериментальном обосновании возможности использования поверхностных волн Рэлея для мониторинга механических напряжений, что позволяет расширить диапазон прикладных задач, решаемых при помощи эффекта акустоупругости, поскольку возможен контроль изгибных и крутильных напряжений [40]. Проводится сравнение результатов теоретических расчетов для нескольких теорий с экспериментом.

§1. Теоретическое исследование скорости поверхностных волн Рэлея в изотропных телах с начальными напряжениями

Для описания распространения поверхностных волн Рэлея в предварительно напряженных телах рассмотрим упругое изотропное сжимаемое полупространство, отнесенное к декартовым системам координат (рис. 2.1.1). Полупространство может испытывать упругие деформации в направлениях х1, х2, х3. Температурные эффекты не учитываются.

Рис. 2.1.1.

Потенциал типа Мурнагана, зависящего от трех алгебраических инвариантов тензора деформаций Ai (i = 1,2,3), возьмем в виде (1.1.7):

Состояние тела в начальный момент времени, когда отсутствуют возмущения, будем называть начальным или невозмущенным состоянием и все величины этого состояния также будем отмечать индексом нуль.

Пусть полупространство испытывает начальные деформации в направлении х1 и волна Рэлея распространяется в том же направлении. В случае однородного начального состояния (1.1.4), учитывая геометрическую нелинейность, тензор деформаций для начального состояния и для возмущений в перемещениях (1.1.2), (1.1.3) получим аналогичные выражения для компонент тензора деформаций (1.1.5) (1.1.6):

|  | (2.1.1) (2.1.2) |
| --- | --- |

Уравнения состояния для изотропного тела получаются путем дифференцирования упругого потенциала (1.1.7) по соответствующим компонентам тензора деформаций.

Тогда для потенциала типа Мурнагана (1.1.7), зависящего от трех инвариантов тензора деформаций получим уравнения состояния. Подставляя (1.1.7) в (1.1.12) найдем уравнения для невозмущенного состояния, затем представим компоненты тензора деформации в виде суммы начальных деформаций и деформаций возмущения. Линеаризуем полученные соотношения в окрестности соответствующих значений тензора деформаций невозмущенного состояния, при этом пренебрегаем квадратами возмущений. Из получившихся таким образом выражений вычтем соответствующие соотношения невозмущенного состояния. Поскольку рассуждения в данном случае аналогичны главе 1, уравнения состояния (1.1.13) и выражения (1.1.14) - (1.1.16) остаются прежними.

Величина (i (коэффициент удлинения материального волокна) также находится из уравнений начального состояния и имеет вид (1.1.17) – для геометрически нелинейной теории и вид (1.1.31) – в случае геометрически линейной теории.

Пусть поверхностная волна Рэлея распространяется в направлении х1, то есть u1(x1, x2, t), u2(x1, x2, t), u3=0 . Тогда, подставляя (1.1.13) в линеаризированные уравнения движения (1.1.20) как это предложено в [40] для перемещений получим:

|  | (2.1.3) |
| --- | --- |
|  | (2.1.4) |

где ( - объемная плотность материала, aij и (ij определяются выражениями (1.1.14) – (1.1.16.), (i – выражениями (1.1.17). Решение уравнений (2.1.3), (2.1.4) ищем в виде бегущей волны:

|  | (2.1.5) |
| --- | --- |

где k – волновое число, Сr – фазовая скорость поверхностной волны Рэлея

Выражения (2.1.5) учитывает изменение положения точек тела, обусловленное начальной деформацией (в экспоненте и в амплитудной функции введены множители (1, (2).

Подставляя (2.1.5) в уравнения движения (2.1.3), (2.1.4) получаем систему из двух уравнений относительно амплитудных функций ( и (.

|  | (2.1.6) |
| --- | --- |
|  | (2.1.7) |

Возьмем амплитудные функции ( и ( в виде, приведенном в [78], где V((2,x2) – функция, подлежащая определению:

|  | (2.1.8) |
| --- | --- |
|  | (2.1.9) |

Подставляя (2.1.8) и (2.1.9) в уравнение движения (2.1.7) получим линейное дифференциальное уравнение четвертого порядка, решением которого будет:

|  | (2.1.10) |
| --- | --- |

где (1 и (2 корни уравнения:

|  | (2.1.11) |
| --- | --- |

В уравнении (2.1.11) обозначено:

Отметим, что корни уравнения (2.1.11) берутся только те, которые имеют физический смысл, то есть ( > 0, а в решении (2.1.10) в общем случае будет четыре слагаемых.

Учитывая (2.1.8), (2.1.9) и (2.1.10) выражения для перемещений (2.1.5) принимают вид:

|  | (2.1.12) |
| --- | --- |
|  | (2.1.13) |

Граничным условиям будет соответствовать равенство нулю напряжений (22, (12 в плоскости х2=0 и учитывая линеаризированные уравнения состояния (1.1.13) получим:

|  | (2.1.14) |
| --- | --- |
|  | (2.1.15) |

Подставляя выражения (2.1.12) и (2.1.13) в граничные условия (2.1.14), (2.1.15), получим систему уравнений:

|  | (2.1.16) |
| --- | --- |

где обозначено:

|  | (2.1.17) |
| --- | --- |

Из условия совместности системы однородных линейных уравнений (приравнивая детерминант к нулю) получим соотношение для нахождения скорости поверхностной волны Рэлея в телах с начальными напряжениями:

|  | (2.1.18) |
| --- | --- |

Если при расчетах не учитывать изменения размеров тела, то решение уравнений (2.1.3), (2.1.4) ищется в виде:

|  | (2.1.19) |
| --- | --- |

Тогда, повторив рассуждения для случая распространения поверхностных волн с учетом изменения размеров тела, соотношение (2.1.18) упростится:

|  | (2.1.20) |
| --- | --- |

где

|  | (2.1.21) |
| --- | --- |

а (1 и (2 корни уравнения:

|  | (2.1.22) |
| --- | --- |

где обозначено:

Для геометрически линейной задачи без учета изменения размеров тела, уравнение (2.1.20) для нахождения скорости волны Рэлея в телах с начальными напряжениями перепишется:

|  | (2.1.23) |
| --- | --- |

где

|  | (2.1.24) |
| --- | --- |

а (1 и (2 корни уравнения:

|  | (2.1.25) |
| --- | --- |

где обозначено:

Для учета физической нелинейности, содержащей константы упругости четвертого порядка, используется упругий потенциал в виде (1.1.23) и выражения для aij и (ij определяются формулами (1.1.24)-(1.1.26).

Если учесть, что скорость распространения волны Рэлея в металлах составляет (0,87(0,96)Сs [7, 8], (где Сs - фазовая скорость поперечной волны) то из (2.1.18), (2.1.20) или (2.1.23) можно найти зависимость Cr от начального напряжения (11 для различных вариантов линеаризированной теории упругости.

Отметим, что аналитического решения уравнений (2.1.18), (2.1.20) и (2.1.23) найти не удается, решение уравнения производилось на ЭВМ при помощи Mathсad 2001. При этом находилось значение скорости волны Рэлея в точке пересечения на оси Cr зависимостей (2.1.18), (2.1.20) или (2.1.23) при различных значениях начальных напряжений (11.

§2. Экспериментальное определение зависимости скорости распространения волны Рэлея от начальных напряжений.

Экспериментально производились измерения зависимости скорости волны Рэлея от одноосной нагрузки. Измерения скорости поверхностной волны проводились с использованием макета акстотензоизмерителя      НПИН-01, в образцах стали 15ХСНД при растяжении на разрывной машине ZD10/90.

Поверхностная волна генерировалась и принималась датчиком рэлеевских волн, выполненного в виде двойного клина из оргстекла с фиксированной базой 30 мм. Направление распространения волны совпадало с направлением приложения нагрузки. Датчик устанавливался на образцах стали стационарно для избежания воздействия температурных эффектов. Измерялись времена задержки прохождения волн Рэлея на частоте 5 МГц с дискретностью счета электронного блока НПИН-01 – 10 нс и со стабильностью фронта импульса - 100 пкс. Погрешность определения относительного изменения скорости не превышала 4х10-3%. Эксперименты на растяжение проводились не менее трех раз, результаты эксперимента приведены на рис. 2.2.1.

Рис. 2.2.1. Экспериментальные значения относительного изменения скорости волны Рэлея от начальных растягивающих напряжений

Экспериментальная и теоретическая зависимости относительного изменения скорости распространения волны Рэлея от внешней растягивающей нагрузки, приведены на рис. 2.2.2. Теоретически, скорость волны Рэлея рассчитывалась из выражений (2.1.18), (2.1.20), (2.1.23). В ходе расчетов при применении геометрически линейной теории выбирались константы упругости, рассчитанные с использованием геометрически линейных соотношений (таблица 1.2.1).

Рис. 2.2.1. Зависимость скорости распространения волны Рэлея от внешних напряжений. 1 – эксперимент; 2,3,4 – теория.

Cr0 – скорость волны Рэлея в отсутствии начальных напряжений.

На рис. 2.2.1 прямая 1 проведена по методу наименьших квадратов через экспериментальные точки; прямая 2 – теоретическая зависимость рассчитанная с учетом геометрической и физической нелинейности, содержащей константы упругости третьего порядка; зависимость 3 – геометрически линейная теория, учитывающая физическую нелинейность, содержащую константы упругости третьего порядка; зависимость 4 – учитывает геометрическую и физическую нелинейность, содержащую константы упругости четвертого порядка. Численные экспериментальные и теоретические значения относительного изменения скорости поверхностной волны при воздействии начальных напряжений приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Теоретические и экспериментальные значения относительного изменения скорости волн Рэлея.

| Сталь | Теория | (33, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядок физ. нелинейности | Учет геом. нелинейности |  |  |  |
| 15ХСНД | 2 | + | 116 | -0,0085 | -0,093 |
|  | 2 | - |  | -0,0071 |  |
|  | 3 | + |  | -0,0079 |  |

Таким образом, получено, что удовлетворительное совпадение результатов расчета с экспериментальными данными дает учет геометрической нелинейности и квадратичной физической нелинейности. Учет третьего порядка физической нелинейности существенных поправок не дает. Использование геометрически линейной теории для расчета скорости поверхностной волны Рэлея в преднапряженных твердых телах возможно при использовании констант упругости третьего порядка, которые получены с помощью геометрически линейной теории.

Удовлетворительное совпадение экспериментальной и теоретической зависимостей Cr от растягивающих напряжений (11 (рис. 2.2.1) позволяет судить о возможности измерения изгибных нагрузок при помощи поверхностных волн Рэлея, полагая, что влияние растягивающих нагрузок и изгиба на скорость распространения рэлеевских волн одинаково, поскольку на частоте 5 МГц поверхностная волна распространяется в металл на глубину около 0,6 мм.

Экспериментально исследовалась зависимость изменения скорости волны Рэлея от изгибных напряжений в образце из стали 15ХСНД толщиной 11 мм. Для этого образец одним концом жестко закреплялся, а к свободному концу подвешивался груз. Датчик рэлеевских волн стационарно устанавливался вплотную к месту закрепления консоли. Измерялись времена распространения волны, значения изгибающей нагрузки изменялись ступенчато, проводилось несколько циклов нагружения.

Изменение скорости распространения волны происходит в данном случае под влиянием некоторых усредненных напряжений по толщине (0,6 мм и усредненных по пути распространения волны (база датчика равна 30 мм). Таким образом, появляется некоторая систематическая поправка для начальных изгибных напряжений, которые влияют на скорость распространения волны Рэлея. Значение этой поправки составляет приблизительно 10%.

Относительное изменение скорости распространения волны Рэлея от изгибающей нагрузки приведено на рис. 2.2.2.

Рис. 2.2.2. Экспериментальная зависимость относительного изменения скорости волны Рэлея от изгибных напряжений

Различие в относительных изменениях скоростей сдвиговых ((0,2%) и поверхностных волн Рэлея ((0,01%) при одинаковых нагрузках зная, что поверхностная волна в основном сдвиговая, можно объяснить следующим образом: во-первых, сдвиговая компонента поверхностной волны при данной постановке задачи поляризована перпендикулярно направлению приложения нагрузки, а относительное изменение скорости сдвиговой волны при таком же направлении поляризации порядка 0,04%; во-вторых, используя датчик волн Рэлея в виде двойного клина с фиксированной базой, решалась задача, в которой не учитывалось изменение размеров тела, обусловленное начальной деформацией.

Проведенные эксперименты по определению влияния изгибных напряжений на скорость волны Рэлея подтверждают возможность измерения изгибных напряжений при использовании поверхностных волн Рэлея.

Проведение тарировочных экспериментов для разных марок сталей и расчет акустоупругих коэффициентов [1] позволит определять неизвестные изгибные напряжения с помощью релеевских волн, аналогично алгоритму определения растягивающих нагрузок с использованием объемных волн      [3, 4].

Литература

- Гузь А.Н., Махорт Ф.Г., Гуща О.И. Введение в акустоупругость. – Киев: Наукова думка, 1977, 152 с.

- Hayes M., Rivlin R.S. Surface waves in deformed elastic materials, Arch. Ration. Mech. and Analysis, 1961, v. 8, № 5, p. 358-380

- Махорт Ф.Г. К теории распространения поверхностных волн в упругом теле с начальными деформациями. Прикладная механика, 1971, т. 7, № 2, с. 34 – 40

- Круглов В.В., Зазнобин В.А., Самохвалов Р.В. Результаты измерений напряженно-деформированного состояния трубных сталей ультразвуковым методом. Вторая международная научно-техническая конференция «Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики», Москва, ВНИИАЭС, 2001, ч. 2, с. 107-112

- Викторов И. А. Физические основы применения ультразвуковых волн Рэлея и Лэмба в технике. - М.: Наука, 1966. - 168 с.

- Динамика и устойчивость слоистых композиционных материалов. Киев: Наук. думка, 1992.

- Ерофеев В.И., Кажаев В.В., Шешенин С.Ф. Дисперсия продольных и сдвиговых упругих волн в твердых двухкомпонентных инерционных смесях. // Механика композиционных материалов и конструкций. 1999, Т5, №3,С.107-114.

- Жуковский Н.Е. Избр. собр. соч.: В 3 т. - Л.; М.: Гостехиздат, 1948-1950.

- Зарембо Л.К., Красильников В.А. Введение в нелинейную акустику. -М.: Наука, 1996-520 с.

- Крайко А. Н., Нигматулин Р. И., Старков В. К., Стернин Л. Е. Механика многофазовых сред // Итоги науки и техники. Механика разреженного газа и многофазных сред. - 1972. - 6. - С. 93-174.

- Мандельштам Л. И. Лекции по теории колебаний. - М.: наука, 1972.- 470 с.

- Мун Ф. Удар и распространение волн в композиционных материалах // Композиционные материалы. - М.: Машиностроение,1978. - Т.7. -344 с.

- Нигматулин Р. И. Основы механики гетерогенных сред. - М.: Наука, 1978.- 336 с.

- Николаевский В. Н., Басниев К. С., Горбунов А. Т., Зотов Г.А. Механика насыщенных пористых сред. - М.: Недра, 1970.-312 с.

- Новиков А. А. О применимости метода связанных волн к анализу нерезонансных взаимодействий // Изв. вузов. Радиофизика, 1976. Т.19,№2. С.321-323.

- Пелиновский Е. Н., Фридман В. Е., Энгельбрехт Ю. К. Нелинейные эволюционные уравнения. Таллин: Изд-во «Валгус», 1984.

- Подстригач Я. С. Диффузионная теория неупругих металлов // Журн. прикл. механики и техн. физики. - 1965. - №2. - С. 67-72.

- Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. -М.Наука,1984.-432 с.

- Рахматулин Х. А. Основы газодинамики взаимопроницаемых движений сжимаемых сред // Прикл. математика и механика. - 1956. - 20, №2. - С. 184-195.

- Рахматулин Х. А., Саатов Я. У., Филиппов И. Г., Артыков Т. У. Волны в двухкомпонентных средах. - Ташкент: Фан, 1974. - 266 с.

- Рущицкий Я. Я. Об одном случае распространения волн в смеси упругих материалов. // Прикл. механика. - 1978. - 14, №1. - С. 25-33.

- Рущицкий Я. Я. Определение физических постоянных теории смеси упругих материалов при помощи экспериментально полученных дисперсионных кривых. // Прикл. механика. - 1979. - 15, №6. - С. 26-32.

- Рущицкий Я. Я. Элементы теории смесей. Киев: Наук. думка, 1991.

- Рущицкий Я. Я. Взаимодействие упругих волн в двухфазном материале // Прикл. механика, 1992. Т. 28, №5. С. 13-21.

- Рущицкий Я. Я. Взаимодействие волн сжатия и сдвига в композитном материале с нелинейно-упругими компонентами в микроструктуре // Прикл. механика, 1993. Т. 29, №4. С. 23-30.

- Саатов Я. У. Плоские задачи механики упругопористых сред. - Ташкент: Фан, 1975. - 251 с.

- Столл Р. Д. Акустические волны в водонасыщенных осадках // Акустика морских осадков / Под ред. Л. Хэмптона. - М.: Мир, 1977. - 533 с.

- Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны. - М.: Мир, 1977. - 622 с.

- Филиппов И. Г. Динамическая теория относительного течения многокомпонентных cред // Прикл. механика. - 1971. - 7, №10. - С. 92-99.

- Филиппов И. Г., Чебан В. Г. Неустановившиеся движения сплошных сжимаемых сред // - Кишинев: Штиинца, 1973. - 436 с.

- Хорошун Л. П. К теории взаимопроникающих упругих смесей // Прикл. механика. - 1977. - 13, №10. - С. 124-132.

- Хорошун Л. П. Методы теории случайных функций в задачах о макроскопических свойствах микронеоднородных сред // Прикл. механика. - 1978. - 14, №2. - С. 3-17.

- Христенсен. Затухание гармонических волн в слоистых средах // Тр. Амер. об-ва инж.-мех. Прикл. механика. - 1973. - 40, №1. - С. 164-169.

- Школьник И.Э., Красновский Б.М., Юровский В.А. Повышение эффективности ультразвукового метода контроля прочности на основе измерения параметров нелинейности бетона. // Изв. вузов. Строительство и архитектура. 1985. №2. С.94-96.

- Шульга Н. А. Прохождение акустической волны через регулярную систему тонких пластин // Докл. АН УССР. Сер. А. - 1975. - №10. - С. 912-914.

- Шульга Н. А. Отражение упругих волн от ортотропного регулярно-слоистого полупространства // Прикл. механика. - 1975. - 15, №5. - С. 33-38.

- Шульга Н. А. Основы механики слоистых сред периодической структуры. - Киев: Наук. думка, 1981. - 200 с.

- Шульга Н. А., Савин В. Г. Фазовые и групповые скорости поверхностной волны Лява в слоистой среде // Акуст. журн. - 1975. - 21, №2. - С. 260-263.

- Barker L. M., Lundergan C. D., Chen P. J., Gurtin M. E. Nonlinear viscoelasticity and the evolution of stress waves in laminated composites: a comparison of theory and experiment // Trans. ASME: J. Appl. Mech. - 1974. - 41, N 4. - P. 1025-1030.

- Bedford A., Stern M. On wave propagation in fiber - reinforsed materials // Trans. ASME: J. Appl. Mech. - 1970. - 37, N 4. - P. 1190-1192.

- Bedford A., Stern M. Toward a diffusing continuum theory of composite materials // Ibid. - 1971. - 38, N 1. - P. 8-14.

- Bedford A., Stern M. A multi-continuum theory for composite elastic materials // Acta mech. - 1972. - 14, N 1. - P. 85-102.

- Bedford A., Drumheller D. S. On a generalised effective stiffnes theory // Trans. ASME: J. Appl. Mech. - 1974. - 41, N 1. - P. 305-307.

- Bedford A., Drumheller G. S., Sutherland H. J. On modeling the dynamics of composite materials // In Mechanics Today / Ed. S. Nemat-Nasser. - 1976. - 3. - P. 1-54.

- Biot M. A. General theory of three-dimentional consolidation // J. Appl. Phys. - 1941. - 12, N 1.- P. 155-164.

- Biot M. A. Consolidation settlement under a rechtangular load distribusion // Ibid. - N 3. - P. 426-430.

- Biot M. A. Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid // Ibid. - 1955. - 26, N 1. - P. 182-185.

- Biot M. A. General solution of the equations of elasticity and consolidation for a porous materials // Trans. ASME: J. Appl. Mech. - 1956. - 23, N 1. - P. 91-96.

- Biot M. A. Mechanics of deformation and acoustical propagation in porous media // J. Appl. Phys. - 1962. - 33, N 10.- P. 1482-1498.

- Biot M. A. Theory of propagation of elastic waves in a fluid - saturated solid // J. Acoust. Soc. Amer. - 1956/ - 28, N 2.- P. 168-191.

- Biot M. A. Variational langrangian thermodynamics of nonisotermal fin the strain mechanics of porous solid and thermomolecular diffusion // Int. J. Solids and Struct.  - 1977. - 13, N 6. - P. 579-597.

- Biot M. A., Willis D. G. The elastic coefficient of theory consolidation // Trans. ASME: J. Appl. Mech. - 1957. - 24, N 3. - P. 594-601.

- Cryer C. W. A comparison of the three - dimentional consolidation theories of Biot and Terzaghi // Quart. J. Mech. and Appl. Math.  - 1963. - 16, N4. - P. 401-412.

- Deresiewicz H. The effect of boundaries on wave propagation in a liquid-filled porous solid // Bull. Seism. Soc. America. - 1960.- 50, N 4. - P. 599-607; 1964. - 54, N 1. - P. 417-423.

- Ericksen J. L., Truesdell C. Exact theory of stress and strain in rods and shells // Arch. Ration. Mech. and Anal. - 1958. - 1, N 4. - P. 295-323.

- Fick A. Uber diffusion // Ann. der Phys. - 1985. - 94. - S. 56-86.

- Glazebrook R. T. Report on optical theories // Rep. Brit. Assoc. Adv. Sci. - 1885. - 55. - P. 157-261.

- Green A. E., Stell T. R. Constitutive equations for interacting continua // Int. J. Eng. Sci. - 1966. - 4, N 4. - p. 483-500.

- Hegemier G. A. On a theory of interacting continua for wave propagation in composites // Dynamic of composite materials / Ed. E. H. Lee. - New York: ASME. - 1972. - P. 70-121.

- Hegemier G. A., Gurtman G. A., Nayfen A. H. A continuum mixture theory of wave propagation in laminated and fiber reinforced composites // Int. J. Solids and Struct. - 1973. - 9, N 4. - P. 395-414.

- Herrmann G., Kaul R. K., Delph T. J. On continuum modeling of the dynamic behavior of layered composites // Arch. Mech. - 1978. - 28, N 3. - P.405-4212.

- Hlbert D. Mechanic der Cotinua // Lrctures 1906-1907. -1907.

- Jahanmir M., Tiersten T. F. Load transfer and surface wave propagation in fiber reinforced composite materials // Int. J. Solids and Struct. - 1978. - 14, N 2. - P. 227-240.

- Landergan C. D., Drumheller D. S. Propagation of stress waves in a laminated composite // J Appl. Phys. - 1971. - 42, N6. -P. 669-975.

- Landergan C. D., Drumheller D. S. Dispersion of shock waves in a composite materials // Proceedings of the 17-th Sagamore Army Materials Research Conference / End. J. Burke, V. Wiess. - New York: Syracuse Univ. press. - 1971.- P. 141-156.